냉간 및 열간 압연기 규격서

1. 품명 : 냉간 및 열간 압연기

2. 수량 : 1 식

3. 기본사양

가. 프레임

1) 기계 전체크기 :  5000mm X 3500mm X 2300mm 이내

(권취장치 및 압연기 조정장치 포함)

2) 형식 : 용접 구조방식

3) 재질 : SS40

4) 각 부분품 지지 가능 구조 및 바닥 기초용 볼트 연결 가능 구조

나. 압연기 몸체

1) 형식 : 일체형

2) 재질 : FC 또는 S45C

3) 크기 : 1000mm X 800mm X 2300 h 이내

4) 추후 냉간 4단 롤러세트 설치가능 구조

(Work : Ø 60 X 300 L, Back up : Ø 350 X 300 L)

다. 압연롤

* 냉간 2단용 롤 1세트

1) 압연롤

① 크기 : Ø 350 X 300 L

② 재질 : SKD 11 종

③ 경도 : HRc 62 이상

④ 원통도 : ± 0.0015

⑤ 진원도 : ± 0.0015

⑥ 표면조도 : 0.8 s 이하

2) 압연롤 지지부

① 형식 : 개투식

② 재질 : FCD 25 or 주강

③ 베어링 : 니이들 또는 롤러 베아링

④ 내압 : 100 TON 이상

⑤ 급유 : 강제 오일 순환방식

⑥ 몸체 미끄럼부 구리스 공급방식

* 열간 2단용 롤 1세트

1) 압연롤

① 크기 : Ø 160 X 300 L

② 재질 : SKD 61 종

③ 경도 : HRc 62 이상

④ 원통도 : ± 0.0015

⑤ 진원도 : ± 0.0015

⑥ 표면조도 : 0.8 s 이하

⑦ 롤 내부 히터 장착

⑧ 표면온도 : 350 ℃ 이상(도달시간 1시간 이내)

2) 압연롤 지지부

① 형식 : 개투식

② 재질 : FCD 25 or 주강

③ 베어링 : 니이들 또는 롤러 베아링

④ 내압 : 100 TON 이상

⑤ 급유 : 강제 오일 순환식

⑥ 몸체 미끄럼부 구리스 공급방식

라. 압하 장치

1) 롤 압하방식 : 나사이송 방식

2) 구동방식 : AC 모터 및 감속기

3) 압하력 : 100 TON

4) 압하 정밀도 : ±0.01mm

5) 압하량 측정 : 디지털 스케일 측정방식 및 자료 출력 방식

6) 압하력 측정 : 150 TON 로드셀 측정방식

7) 롤 양쪽 압하량 개별 측정 및 보정장치 부착

마. 구동력 전달장치

1) 구성 : 상. 하 구동용 유니버셜 조인트 방식

2) 모터 및 감속기 의 구동력을 충분히 견디는 구조 및 용량

3) 베어링 부 강제 구리스 주입방식

바. 구동 장치

1) 주 모터

① AC 또는 DC 모터 100 HP 이상

② 압연속도 : 0 ～ 10 m/min(정격출력의 40% 일 때)

③ 정. 역전 기능 설치

④ 무단변속 기능

⑤ 강제 공랭방식

2) 감속장치

① 감속방식 : 기어 방식

② 윤활방식 : 내부 순환식

사. 안내 롤러 장치

1) 재질 : S45C

2) 크기 : Ø 120 X 300 L

3) 롤 내부 베어링 설치

아. 롤러 세트 교환장치

1) 유압 실린더 및 이동 방식

2) 교체 롤러 세트 이동 기능

3) 상. 하 롤 세트 전체를 몸체에서 분리 및 설치기능

4) 비숙련공 기준 롤러 세트 교환시간 1시간 이내 가능 구조 및 기능

자. 제어장치

1) 스탠드 방식의 제어 박스

2) 모든 제어는 원격제어기능

3) 압연 롤, 권취장치 제어 및 롤 가열장치는 제어박스에 설치

3) 모든 측정용 지시계는 제어박스에 설치

4) 비상스위치는 제어박스 및 압연기 몸체 좌. 우에 설치

4.  기타사항

가. 전기 및 설비 부분

1) 모든 장치의 1차 전원 3상 380V를 기준으로 기계 제작

2) 1차 전원 기계 설치위치로부터 10M 이내 공급(KIMM)

3) 냉각수(일반용수 2㎏/㎠이하) 및 압축공기(7㎏/㎠ 이하)라인 공급(KIMM)

4) 기계의 도색은 계약 후 제작 시방서 작성시 협의한다

나. 기초공사 및 방진 작업

1) 프레임 에 앙카볼트 설치방식

2) 방진판 설치작업

다. 납기

1) 계약후 120일 이내로 하며, 시운전이 완료된 시점을 납품일로 한다

2) 납품장소는 당 연구원에서 지정한 장소로 한다

라. 특기사항

1) 제작 참여 희망자는 전체 및 각 구성 부분품의 세부 설계도면을 입찰참가등록 마감일 까지 제출하고 기술적인 검증을 거쳐야 하며, 기술검토를 통과한 자만이 최종입찰에 참여할 수 있다.

2) 계약 후 15일 이내 최종 제작도면 및 시방서, 주요기기 부품사양서를 제출, 승인 후 제작한다.